## Slide 1: Studio di miscele bituminose sostenibili
RELATORI:
Prof. Orazio Baglieri
Prof. Davide Dalmazzo
Dott. Ing. Joseph La Macchia
CANDIDATO:
Armando Pellegrino
aggiornamento sulle attività di laboratorio
A.A. 2024/2025

## Slide 2: INTRODUZIONE
Negli ultimi anni: crescente sensibilità ambientale e necessità di perseguire una transizione a sistemi produttivi più sostenibili ed ecologici.
Nel settore delle costruzioni stradali: aumento significativo dell’impiego di materiali di scarto per la produzione di miscele di conglomerato bituminoso sostenibili.
CAM: documento nel quale si definiscono i Criteri Ambientali Minimi, redatti con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

## Slide 3
Per la prima volta si fa esplicito riferimento a COMPOUND POLIMERICI.
Ridefiniti i criteri per l’utilizzo del RAP (quantitativi minimi per nuove costruzioni):
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 4: OBIETTIVO TESI
L’utilizzo di materiali recuperati o riciclati non deve incidere negativamente sugli aspetti prestazionali e funzionali della pavimentazione: è necessario garantire le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego.
Scopo del lavoro di tesi: analisi del comportamento a fatica di miscele che presentano diversi quantitativi di fresato e in cui il compound polimerico viene implementato in differenti modalità, a parità di condizioni (a parità di vuoti).
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 5: PRESENTAZIONE DELLE MISCELE
L’attività di tesi prevede la produzione di 5 miscele rappresentative di uno strato di collegamento (AC 16):
  ACR PMB – 50: 50% di RAP (bianco su peso aggregati) e polimero implementato in modalità wet (PMB);
  ACR SP2 – 50: 50% di RAP e polimero implementato in modalità «ibrida» (0,5% su peso miscela);
  ACR PMB – 20: 20% di RAP e polimero implementato in modalità wet (PMB);
  ACR SP2 – 20: 20% di RAP e polimero implementato in modalità «ibrida» (0,5% su peso miscela);
  ACR REF – 20: 20% di RAP (minimo previsto da CAM), priva di compound polimerico (miscela di riferimento per isolare il contributo del fresato, scindendolo dal ruolo delle plastiche).
MIX DESIGN da precedente studio:
  Curve di progetto realizzate considerando i parametri presenti nei CSA dell’autostrada A4 e della SIIV;
  Percentuale di legante totale: 4,5% per ACR PMB-20, ACR PMB-50 e ACR REF-20 e 5,0% per ACR SP2-20 e ACR SP2-50;
  2 classi granulometriche di RAP (0/12 e 0/20) aggiunte in proporzione 3:2: 12% di 0/12 + 8% di 0/20 per miscele col 20% di RAP e 30% di 0/12 + 20% di 0/20 per miscele con 50% di RAP.
REJUVENATOR: 0,3% su peso del RAP.
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 6
Valutazione prestazioni a fatica
Ai sensi della uni en 12697-24
4 differenti configurazioni di prova:
  4PB-PR in controllo di TENSIONE;
  4PB-PR in controllo di DEFORMAZIONE;
  IT-CY;
  CIT-CY.
Provini prismatici:
  Inizialmente previsti 2 ripetizioni per 2 differenti livelli tensionali/deformativi a miscela. Si è optato successivamente per sole prove in controllo di deformazione.
Provini cilindrici:
  IT-CY: 3 ripetizioni per 2 differenti livelli tensionali;
  CIT-CY: 3 ripetizioni per 3 differenti livelli tensionali.
15 provini cilindrici per miscela (per un totale di circa 46 kg a miscela);
8 provini prismatici per miscela (per un totale di circa 56 kg a miscela).
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 7
MIX CON 50% DI RAP:
Scaldare gli aggregati alla temperatura massima consentita dalla stufa (280 °C);
Condizionare il RAP a 70 °C per 1.45 h, spruzzare rejuvenator (0.3% su RAP) e rimettere in forno per ulteriori 15 min;
Inserire aggregati vergini nel miscelatore (impostato alla temperatura di 170 °C) dalla pezzatura più grossa alla più fine e miscelare per 30 secondi;
Inserire RAP+rejuvenator nel miscelatore e mescolare con aggregati vergini per circa 1 min in modo da raggiungere la Tmix di 170 °C;
Aggiungere il quantitativo di SUPERPLAST ECO (0.5% su mix) e miscelare per circa 2 minuti;
Aggiungere 1/2 del bitume vergine (165 °C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per 30 secondi, poi aggiungere 1/2 filler (165°C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per ulteriori 30 secondi (a bassa velocità):
Aggiungere 1/2 del bitume vergine (165 °C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per 30 secondi, poi aggiungere 1/2 filler (165°C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per ulteriori 3 min (a bassa velocità);
Miscelare il tutto per 1 minuto a velocità elevata;
Mantenere alla temperatura di miscelazione (circa 170 °C ) per 15 minuti;
Miscelare per 1 minuto a bassa velocità e ulteriori 30 secondi a velocità elevata.
PROCEDURE DI MISCELAZIONE:
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
MIX CON 20% DI RAP:
Scaldare gli aggregati alla temperatura di 190 °C;
Inserire aggregati vergini nel miscelatore dalla pezzatura più grossa alla più fine e miscelare per 30 secondi;
Aggiungere il quantitativo di SUPERPLAST ECO (0.5% su mix) e lasciare riposare per 40 minuti in modo che il polimero rammollisca, poi miscelare per 2 minuti a bassa velocità;
Condizionare il RAP a 70 °C per 1.45 h, spruzzare rejuvenator (0.3% su RAP) e rimettere in forno per ulteriori 15 min;
Inserire RAP+rejuvenator nel miscelatore e mescolare con aggregati vergini per circa 1 min in modo da raggiungere la Tmix di 170 °C;
Aggiungere 1/3 del bitume vergine (165 °C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per 30 secondi a bassa velocità;
Aggiungere 1/3 del bitume vergine (165°C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per 30 secondi, poi aggiungere 1/2 filler (165°C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per ulteriori 30 secondi (a bassa velocità);
Aggiungere 1/3 del bitume vergine (165 °C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per 30 secondi, poi aggiungere 1/2 filler (165°C bitume TQ o 180 °C PMB) e mescolare per ulteriori 3 min (a bassa velocità);
Miscelare il tutto per 1 minuto a velocità elevata.

## Slide 8
Sono stati miscelati 50 kg per miscela, al fine di realizzare 15 provini cilindrici per ciascuna delle 5 miscele (75 in totale), di cui:
  9 provini saranno destinati a prove a fatica ai sensi dello standard EN 12697-24 Annex F, in configurazione CIT-CY (3 ripetizioni per 3 diversi livelli tensionali);
  6 provini saranno destinati a prove a fatica ai sensi dello standard EN 12697-24 Annex E, in configurazioni IT-CY (3 ripetizioni per 2 diversi livelli tensionali).
Determinazione della TMD per ciascuna miscela, necessaria per la definizione della massa da utilizzare in fase di compattazione per ottenere provini a parità di vuoti. Ai fini del calcolo, si è scelto di imporre un contenuto di vuoti geometrici target pari al 7%. Da precedenti studi di tesi si è evinta una differenza media tra vuoti geometrici e reali pari a circa il 3,5%, sia per le miscele con 20% di RAP, che per quelle con 50% di RAP.
Caratteristiche volumetriche
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 9
Dimensioni target dei provini determinate a partire dalle indicazioni contenute negli standard 12697-24 (Fatigue) e 12697-26 (Stiffness): diametro di 150 mm e altezza di 60 mm;
TMD determinata ai sensi della 12697-5 con procedura volumetrica.
Dimensioni target e tmd
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 10
theoretical maximum density
Ai sensi della uni en 12697-5
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 11
Dimensioni effettive e bulk density
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Per ciascun provino sono state determinate le dimensioni effettive, in termini di diametro (come media di 2 misurazioni) e altezza (come media di 4 misurazioni), ai sensi della EN 12697-29;
Per ciascun provino è stata determinata la Bulk Density ai sensi della EN 12697-6, con procedura Saturated Surface Dry (SSD), al fine di poter stimare i vuoti «reali» in funzione del numero di giri della pressa giratoria e ricavare la relativa curva di compattazione.

## Slide 12
bulk density
Ai sensi della EN 12697-6
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
La densità media delle miscele contenenti lo 0,5% di compound polimerico (sul peso della miscela) risulta inferiore rispetto a quella delle miscele prive di compound polimerico;
Ulteriore controllo effettuato: ai sensi della EN 12697-26, la densità apparente del singolo provino non deve differire di più dell’1% rispetto alla media della serie.
Miscela | ρM | ρssd
 | [Mg/m3] | [Mg/m3]
SP2-20 | 2.540 | 2.440
PMB-20 | 2.563 | 2.473
REF-20 | 2.581 | 2.483
SP2-50 | 2.545 | 2.446
PMB-50 | 2.576 | 2.478

## Slide 13
I provini cilindrici sono stati realizzati mediante pressa a taglio giratoria, ai sensi della EN 12697-31;
Temperature di compattazione:
  150±5 °C per miscele con bitume 50/70 (SP2-20, SP2-50 e REF-20);
  160±5 °C per miscele con PmB;
Pressione applicata: 600 kPa;
Velocità di rotazione: 30 giri/min;
Angolo di inclinazione: 1,25°.
compattazione
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 14
Valutazione del contenuto di vuoti
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Per ciascun provino sono stati determinati il contenuto di vuoti geometrici e vuoti reali, nonchè la differenza tra vuoti geometrici e reali in funzione del numero di giri. Sono state inoltre ricavate le curve di compattazione, con i relativi parametri di lavorabilità, auto-addensamento, ed è stato determinato il Construction Densification Index (CDI). Infine si è proceduto a ricercare eventuali outliers con il metodo del range interquartile.
PARAMETRI | 
C1 | 82.51
k | 6.35
CDI | 52.02

## Slide 15
Valutazione del contenuto di vuoti: Miscela acr pmb-20
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: PERCENTUALE DI VUOTI
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20
vgeo [%] | 7.0328 | 7.0512 | 7.0585 | 7.088 | 6.9481 | 6.9923 | 6.9886 | 7.4807 | 7.0328 | 7.0549 | 7.0107 | 7.0622 | 7.0438 | 7.0328 | 7.0144 | 6.98 | 7.01 | 7.01 | 7.0107 | 7.6521
vSSD [%] | 3.6129 | 3.3858 | 3.7151 | 3.0527 | 3.0067 | 3.1958 | 2.7423 | 2.542 | 3.4079 | 3.4403 | 3.9131 | 2.6357 | 3.9848 | 3.6066 | 3.8888 | 4.16 | 3.86 | 3.62 | 4.3819 | 3.885
Δv [%] | 3.4199 | 3.6653 | 3.3435 | 4.0353 | 3.9414 | 3.7965 | 4.2463 | 4.9387 | 3.6249 | 3.6146 | 3.0976 | 4.4265 | 3.059 | 3.4262 | 3.1256 | 2.82 | 3.15 | 3.39 | 2.6288 | 3.7671
Chart: vssd vs Ngiri
| 182 | 174 | 165 | 222 | 191 | 265 | 176 | 300 | 165 | 149 | 167 | 247 | 169 | 185 | 235 | 131 | 144 | 195 | 340 | 500
vSSD [%] | 3.6129 | 3.3858 | 3.7151 | 3.0527 | 3.0067 | 3.1958 | 2.7423 | 2.542 | 3.4079 | 3.4403 | 3.9131 | 2.6357 | 3.9848 | 3.6066 | 3.8888 | 4.16 | 3.86 | 3.62 | 4.3819 | 3.885
UPPER_T [%] | 4.9749 | 4.9749
LOWER_T [%] | 2.0711 | 2.0711

## Slide 16
Valutazione del contenuto di vuoti: Miscela acr REF-20
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: PERCENTUALE DI VUOTI
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18
vgeo [%] | 6.563 | 6.8991 | 7.1147 | 7.0453 | 7.0343 | 7.7944 | 7.049 | 7.049 | 7.0453 | 7.0855 | 6.9942 | 7.0672 | 6.9 | 6.95 | 7.06 | 6.97 | 7.3031 | 7.0453
vSSD [%] | 2.8645 | 3.6161 | 3.8017 | 3.5126 | 3.9085 | 4.7314 | 3.8795 | 3.6631 | 3.522 | 4.238 | 3.7971 | 4.2263 | 3.65 | 3.5 | 3.93 | 3.03 | 4.1343 | 4.0068
Δv [%] | 3.6985 | 3.283 | 3.313 | 3.5327 | 3.1258 | 3.063 | 3.1694 | 3.3859 | 3.5233 | 2.8475 | 3.1971 | 2.841 | 3.25 | 3.45 | 3.13 | 3.94 | 3.1689 | 3.0385
Chart: vssd vs Ngiri
| 247 | 224 | 208 | 267 | 249 | 171 | 231 | 213 | 284 | 210 | 320 | 250 | 375 | 340 | 271 | 356 | 400 | 370
vSSD [%] | 2.8645 | 3.6161 | 3.8017 | 3.5126 | 3.9085 | 4.7314 | 3.8795 | 3.6631 | 3.522 | 4.238 | 3.7971 | 4.2263 | 3.65 | 3.5 | 3.93 | 3.03 | 4.1343 | 4.0068
UPPER_T [%] | 4.6507 | 4.6507
LOWER_T [%] | 2.8825 | 2.8825

## Slide 17
Valutazione del contenuto di vuoti: Miscela acr SP2-50
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: PERCENTUALE DI VUOTI
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27
vgeo [%] | 6.81 | 6.8 | 7.0757 | 6.946 | 6.946 | 7.0127 | 6.9756 | 7.0608 | 7.03 | 7.03 | 6.99 | 7.01 | 7.05 | 7.02 | 7.05 | 7.02 | 7.06 | 7.03 | 7.02 | 7.02 | 7.01 | 6.99 | 6.9978 | 7.1016 | 7.4102 | 6.9867
vSSD [%] | 3.43 | 3.94 | 3.6468 | 4.123 | 3.2469 | 3.9881 | 3.856 | 4.2921 | 3.93 | 3.61 | 3.98 | 4.11 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 3.96 | 4.44 | 3.72 | 4.04 | 4.04 | 3.59 | 4.04 | 3.6591 | 3.8835 | 3.7335 | 3.6522
Δv [%] | 3.38 | 2.86 | 3.4288 | 2.823 | 3.699 | 3.0245 | 3.1195 | 2.7688 | 3.1 | 3.42 | 3.01 | 2.9 | 3.3 | 2.96 | 3.11 | 3.06 | 2.62 | 3.31 | 2.98 | 2.98 | 3.42 | 2.95 | 3.3387 | 3.2181 | 3.6767 | 3.3345
Chart: vssd vs Ngiri
| 133 | 106 | 150 | 163 | 230 | 145 | 137 | 145 | 159 | 244 | 139 | 148 | 159 | 154 | 148 | 126 | 141 | 171 | 304 | 290 | 366 | 371 | 175 | 500 | 500 | 401
vSSD [%] | 3.43 | 3.94 | 3.6468 | 4.123 | 3.2469 | 3.9881 | 3.856 | 4.2921 | 3.93 | 3.61 | 3.98 | 4.11 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 3.96 | 4.44 | 3.72 | 4.04 | 4.04 | 3.59 | 4.04 | 3.6591 | 3.8835 | 3.7335 | 3.6522
UPPER_T [%] | 4.5885 | 4.5885
LOWER_T [%] | 3.1258 | 3.1258

## Slide 18
Valutazione del contenuto di vuoti: Miscela acr PMB-50
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: vssd vs Ngiri
| 193 | 196 | 226 | 159 | 132 | 197 | 212 | 278 | 248 | 195 | 223 | 279 | 253 | 258 | 217 | 227 | 179 | 400
vSSD [%] | 3.69 | 3.91 | 3.44 | 3.95 | 4.34 | 3.71 | 4.18 | 3.42 | 4 | 3.99 | 3.68 | 3.88 | 3.64 | 3.8 | 3.93 | 3.64 | 4.29 | 2.99
UPPER_T [%] | 4.475 | 4.475
LOWER_T [%] | 3.155 | 3.155
Chart: PERCENTUALE DI VUOTI
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D18 | D19
vgeo [%] | 6.8 | 7.14 | 7.16 | 6.99 | 7.27 | 6.98 | 7.1 | 6.97 | 6.85 | 6.99 | 6.98 | 7.04 | 6.89 | 6.97 | 6.84 | 7.02 | 7.05 | 7.12
vSSD [%] | 3.69 | 3.91 | 3.44 | 3.95 | 4.34 | 3.71 | 4.18 | 3.42 | 4 | 3.99 | 3.68 | 3.88 | 3.64 | 3.8 | 3.93 | 3.64 | 4.29 | 2.99
Δv [%] | 3.11 | 3.23 | 3.72 | 3.04 | 2.93 | 3.27 | 2.92 | 3.55 | 2.85 | 3 | 3.3 | 3.16 | 3.25 | 3.17 | 2.91 | 3.38 | 2.76 | 4.13

## Slide 19
Valutazione del contenuto di vuoti: Miscela acr SP2-20
Prima miscela realizzata e primi provini compattati: inizialmente si è imposto un limite massimo di 120 giri (NDESIGN), successivamente rimosso.
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: PERCENTUALE DI VUOTI
| A1 | A2 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29
vgeo [%] | 7 | 7.0524 | 8.0215 | 7.9028 | 8.8458 | 9.1028 | 7.8169 | 7.6159 | 7.489 | 8.4187 | 7.0524 | 7.13 | 7.05 | 7.05 | 7.07 | 6.99 | 7.03 | 7.0413 | 6.42 | 6.9 | 6.92 | 7.03 | 6.99 | 6.96 | 6.95 | 7.03 | 7
vSSD [%] | 4.3002 | 4.3043 | 4.2252 | 4.7321 | 5.4692 | 4.8978 | 4.9366 | 4.0737 | 4.4282 | 4.0933 | 3.0973 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 3.98 | 3.71 | 3.45 | 3.0204 | 3.41 | 3.76 | 3.14 | 3.81 | 4.11 | 3.45 | 3.49 | 3.39 | 3.99
Δv [%] | 2.6998 | 2.7481 | 3.7963 | 3.1707 | 3.3766 | 4.205 | 2.8803 | 3.5422 | 3.0607 | 4.3254 | 3.9551 | 3.58 | 3.44 | 3.38 | 3.09 | 3.28 | 3.58 | 4.0209 | 3.01 | 3.14 | 3.78 | 3.22 | 2.88 | 3.51 | 3.46 | 3.64 | 3.01
Chart: vssd vs Ngiri
| 101 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 161 | 183 | 206 | 191 | 149 | 79 | 90 | 103 | 114 | 106 | 121 | 95 | 82 | 131 | 107 | 115 | 114
vSSD [%] | 4.3002 | 4.3043 | 4.2252 | 4.7321 | 5.4692 | 4.8978 | 4.9366 | 4.0737 | 4.4282 | 4.0933 | 3.0973 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 3.98 | 3.71 | 3.45 | 3.0204 | 3.41 | 3.76 | 3.14 | 3.81 | 4.11 | 3.45 | 3.49 | 3.39 | 3.99
UPPER_T [%] | 5.4517 | 5.4517
LOWER_T [%] | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281

## Slide 20
Valutazione del contenuto di vuoti: dati aggregati per miscela
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Considerando una tolleranza dello 0,4%, l’obiettivo di ottenere provini (mediamente) a parità di vuoti per ciascuna miscela, può dirsi essenzialmente raggiunto;
Si nota una certa variabilità nel numero di giri necessari a raggiungere l’altezza (e di conseguenza il contenuto di vuoti) target, sia tra provino e provino, che, in media, tra le diverse miscele;
Le miscele contenenti compound polimerico presentano una miglior lavorabilità, come testimoniato dal Construction Densification Index (CDI).
Chart: Confronto Vuoti
| ACR SP2-20 | ACR PMB-20 | ACR REF-20 | ACR SP2-50 | ACR PMB-50
vgeo [%] | 6.9824 | 7.0777 | 7.0539 | 7.0174 | 7.0089
vssd [%] | 3.6443 | 3.5019 | 3.7784 | 3.8716 | 3.8044
Δv [%] | 3.3381 | 3.5759 | 3.2754 | 3.1458 | 3.2044
Chart: CDI
| ACR SP2-20 | ACR PMB-20 | ACR REF-20 | ACR SP2-50 | ACR PMB-50
CDI [-] | 31.8231 | 103.1011 | 175.5764 | 97.3059 | 104.1802
Miscela | Ngiri,avg | vgeo [%] | vssd [%] | Δv [%] | C1 [%] | k [-] | CDI [-]
ACR SP2-20 | 123 | 6.98 | 3.64 | 3.34 | 83.04 | 6.53 | 31.82
ACR PMB-20 | 215 | 7.08 | 3.50 | 3.58 | 81.40 | 6.66 | 103.10
ACR REF-20 | 277 | 7.05 | 3.78 | 3.28 | 80.67 | 6.51 | 175.58
ACR SP2-50 | 219 | 7.02 | 3.87 | 3.15 | 81.92 | 6.34 | 97.31
ACR PMB-50 | 226 | 7.01 | 3.80 | 3.20 | 81.69 | 6.32 | 104.18

## Slide 21
Determinazione dei moduli di rigidezza
En 12697-26
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
CIT-CY: per ciascun provino è stato valutato il modulo di rigidezza in campo visco-elastico lineare ai sensi della EN 12697-26 Annex C (prova di trazione indiretta in controllo di deformazione), al fine di poter stimare il livello tenso-deformativo da applicare nei successivi test a fatica. Si è optato per imporre una massima deformazione orizzontale di 11,2 μm, con tempo di carico di 125 ms e periodo pari a 3 s;
4PB-PR: per ciascun provino viene determinato il modulo complesso, ai sensi della EN 12697-26 Annex B. Si effettuano 9 misurazioni per i seguenti valori di frequenza: 0.1 Hz, 0.2 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz e ,nuovamente, 0.1 Hz.
Tutti i test sono stati eseguiti alla temperatura di 20 °C;

## Slide 22
Determinazione dei moduli di rigidezza IT-CY: sp2-20
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: vssd vs SAV
| 4.3001578781487027 | 4.3043289972793497 | 4.2252366933421932 | 4.7321276101889742 | 5.4691742595777466 | 4.8977788566163971 | 4.9365847602088699 | 4.0736626577881125 | 4.4282191814136844 | 4.0932668646016186 | 3.0972998254901074 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 3.98 | 3.71 | 3.45 | 3.02 | 3.41 | 3.76 | 3.14 | 3.81 | 4.1100000000000003 | 3.45 | 3.49 | 3.39 | 3.99
SAV [MPa] | 7689.7 | 7852.65 | 10308.75 | 9859.15 | 9922.3 | 11643.8 | 11169.9 | 8128.95 | 9144.05 | 7793.6 | 10550.95 | 9889.35 | 10051.1 | 9923.55 | 10185.35 | 7313.45 | 7608.05 | 9359.4 | 8632.65 | 8234.75 | 9647.35 | 8903.65 | 8881.3 | 9775.7 | 9699.9 | 9137.7 | 9836.8
UPPER_T [MPa] | 12156.7625 | 12156.7625
LOWER_T [MPa] | 6199.8625 | 6199.8625

## Slide 23
Determinazione dei moduli di rigidezza IT-CY: pmb-20
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: vssd vs SAV
| 3.6128884044355436 | 3.3858377708496423 | 3.7150679741415282 | 3.0526779815017946 | 3.0067194961712285 | 3.1957941746024954 | 2.7423171671668078 | 2.5419511372109405 | 3.4078776449920634 | 3.4402952974440515 | 3.9130950906580364 | 2.6356960179285793 | 3.9848080714693701 | 3.606568463823967 | 3.8887509030804956 | 4.16 | 3.86 | 3.62 | 4.3819222677367486 | 3.88502942231439
SAV [MPa] | 7562.9 | 8867.25 | 8440.3 | 8726.75 | 8051.1 | 8783.35 | 8608.7 | 8682.85 | 8993.3 | 6785.8 | 9350.55 | 9108.6 | 7534.1 | 7718.3 | 7416.5 | 7828.4 | 7937.45 | 8747.9 | 6771.85 | 6674.7
UPPER_T [MPa] | 10558.3563 | 10558.3563
LOWER_T [MPa] | 5754.1062 | 5754.1062

## Slide 24
Determinazione dei moduli di rigidezza it-cy: ref-20
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: vssd vs SAV
| 2.8645049592039284 | 3.6161401961747219 | 3.8016986030533828 | 3.5126279901531832 | 3.908539691830959 | 4.7313801986754385 | 3.8795190239885757 | 3.6630526514781936 | 3.5220391532266415 | 4.2380000700544489 | 3.7970507070226645 | 4.2262698263548 | 3.65 | 3.5 | 3.93 | 3.03 | 4.1342526672834667 | 4.0068059285690243
SAV [MPa] | 7567 | 8144.9 | 7720.55 | 8876.6 | 8621 | 8162.3 | 8142.5 | 7728.9 | 7610.25 | 7836.6 | 9380.55 | 9272.45 | 9129.8 | 10532.7 | 9357.75 | 9383.1 | 7268.1 | 7797.45
UPPER_T [MPa] | 11472.9125 | 11472.9125
LOWER_T [MPa] | 5509.9125 | 5509.9125

## Slide 25
Determinazione dei moduli di rigidezza it-cy: SP2-50
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 26
Determinazione dei moduli di rigidezza it-cy: PMB-50
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Chart: vssd vs SAV
| 3.69 | 3.91 | 3.44 | 3.95 | 4.34 | 3.71 | 4.18 | 3.42 | 4 | 3.99 | 3.68 | 3.88 | 3.64 | 3.8 | 3.93 | 3.64 | 4.29 | 2.99
SAV [MPa] | 10310.3 | 10896.7 | 11828.85 | 12224.25 | 12988.85 | 12509.75 | 12673.7 | 14827.05 | 12349.6 | 12599.6 | 13858.55 | 10897.05 | 13051.95 | 12697.9 | 12205.2 | 12570.2 | 12133.45 | 14451.55
UPPER_T [MPa] | 14063.2 | 14063.2
LOWER_T [MPa] | 11004.3 | 11004.3

## Slide 27
Determinazione dei moduli di rigidezza 4pb
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Provino | Miscela | E*0.1 Hz, 1 [MPa] | E*0.2 Hz [MPa] | E*0.5 Hz [MPa] | E*1 Hz [MPa] | E*2 Hz [MPa] | E*5 Hz [MPa] | E*10 Hz [MPa] | E*20 Hz [MPa] | E*0.1 Hz, 2 [MPa] | ΔE*0,1 Hz | vssd [%]
A1-PR | SP2_20 | 3777 | 4350 | 5599 | 6474 | 6964 | 7920 | 8752 | 9747 | 3697 | 2.12 | 3.94
A2-PR | SP2_20 | 4511 | 5199 | 6419 | 7090 | 7740 | 8905 | 9796 | 10688 | 4375 | 3.01 | 2.82
A3-PR | SP2_20 | 4617 | 5272 | 6600 | 7162 | 7789 | 8822 | 9963 | 10099 | 4537 | 1.73 | 2.81
A4-PR | SP2_20 | 5566 | 6069 | 6912 | 7772 | 8642 | 9800 | 10453 | 12167 | 5050 | 9.27 | 
A6-PR | SP2_20 | 5343 | 5413 | 6502 | 7229 | 7973 | 9113 | 9727 | 10991 | 4964 | 7.09 | 
A7-PR | SP2_20 | 4250 | 5189 | 5808 | 6422 | 7172 | 8424 | 9208 | 10569 | 3729 | 12.26 | 
A8-PR | SP2_20 | 4792 | 5459 | 6851 | 7539 | 8316 | 9591 | 10573 | 11903 | 4625 | 3.48 | 
B1-PR | PMB_20 | 5132 | 5848 | 7042 | 7213 | 7959 | 8945 | 9990 | 11388 | 4725 | 7.93 | 2.51
B2-PR | PMB_20 | 4400 | 4804 | 5999 | 6313 | 6983 | 7992 | 8740 | 9892 | 4014 | 8.77 | 2.79
B3-PR | PMB_20 | 2723 | 3288 | 4150 | 4571 | 5141 | 6128 | 6985 | 8199 | 2458 | 9.73 | 
B4-PR | PMB_20 | 3028 | 3420 | 3586 | 4421 | 5122 | 6159 | 7125 | 8439 | 2824 | 6.74 | 2.93
B5-PR | PMB_20 | 3268 | 3913 | 4456 | 5348 | 5978 | 7143 | 7809 | 8897 | 3387 | 3.64 | 
B6-PR | PMB_20 | 5946 | 6254 | 6981 | 7763 | 8705 | 9732 | 10673 | 11565 | 5510 | 7.33 | 
B7-PR | PMB_20 | 4285 | 4766 | 5509 | 6035 | 6611 | 7927 | 8425 | 9829 | 4136 | 3.48 | 
B8-PR | PMB_20 | 3650 | 4074 | 4197 | 4801 | 5618 | 6629 | 7490 | 9098 | 3352 | 8.16 | 
E1-PR | REF_20 | 4357 | 5305 | 6740 | 6752 | 8427 | 10098 | 11059 | 12031 | 3966 | 8.97 | 3.15
E2-PR | REF_20 | 3588 | 4535 | 5720 | 6247 | 7003 | 8141 | 9308 | 10572 | 3392 | 5.46 | 
E3-PR | REF_20 | 3488 | 4361 | 5232 | 5752 | 6644 | 7667 | 8977 | 10546 | 3216 | 7.80 | 
E4-PR | REF_20 | 3683 | 4352 | 7164 | 5953 | 6795 | 7975 | 8904 | 10256 | 3595 | 2.39 | 
E7-PR | REF_20 | 3456 | 4035 | 5799 | 6707 | 7573 | 8820 | 9479 | 10051 | 3256 | 5.79 | 
E8-PR | REF_20 | 4304 | 4903 | 5649 | 6391 | 7245 | 8700 | 9692 | 10782 | 3911 | 9.13 | 
C1-PR | SP2_50 | 4975 | 5576 | 6501 | 7386 | 7945 | 8999 | 9753 | 11167 | 4685 | 5.83 | 
C2-PR | SP2_50 | 4650 | 5079 | 5893 | 6390 | 7035 | 8072 | 8757 | 10003 | 4371 | 6.00 | 
C3-PR | SP2_50 | 5585 | 6382 | 7557 | 8336 | 9000 | 10230 | 11026 | 11911 | 5508 | 1.38 | 
C4-PR | SP2_50 | 6150 | 7059 | 7797 | 8484 | 9483 | 10463 | 11547 | 13038 | 5922 | 3.71 | 
C6-PR | SP2_50 | 5958 | 6472 | 7244 | 7601 | 8393 | 9233 | 10114 | 10806 | 5426 | 8.93 | 
C7-PR | SP2_50 | 6412 | 7109 | 7991 | 8746 | 9530 | 10538 | 11162 | 12451 | 6370 | 0.66 | 
C8-PR | SP2_50 | 5668 | 6398 | 6847 | 8224 | 8979 | 10031 | 10647 | 11904 | 5551 | 2.06 | 
D1-PR | PMB_50 | 9319 | 8788 | 9466 | 10238 | 11075 | 12182 | 13016 | 14241 | 7651 | 17.90 | 3.25
D2-PR | PMB_50 | 6868 | 6788 | 8501 | 8765 | 9460 | 10883 | 11020 | 16901 | 6451 | 6.07 | 3.02
D3-PR | PMB_50 | 7792 | 8290 | 9665 | 10223 | 10967 | 11886 | 12620 | 13593 | 7706 | 1.10 | 
D4-PR | PMB_50 | 8092 | 9338 | 9751 | 10358 | 11257 | 12218 | 13010 | 14322 | 8115 | 0.28 | 
D5-PR | PMB_50 | 8788 | 9781 | 11398 | 11999 | 12404 | 13910 | 14970 | 13680 | 7955 | 9.48 | 
D7-PR | PMB_50 | 10009 | 10185 | 11570 | 12161 | 13020 | 14226 | 14946 | 15924 | 9907 | 1.02 | 
D8-PR | PMB_50 | 7651 | 8187 | 8765 | 9192 | 9479 | 10262 | 10838 | 11641 | 6525 | 14.72 | 
Ai sensi della EN 12697-26 è necessario verificare che la differenza relativa in valore assoluto tra i moduli calcolati alla frequenza di 0,1 Hz nel primo e nell’ultimo ciclo non differiscano di più del 3%, per escludere eventuali danneggiamenti. Raramente tale condizione è risultata essere verificata.

## Slide 28
moduli di rigidezza: dati aggregati per miscela
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
La miscela SP2-20 esibisce in media una maggior rigidezza rispetto alla PMB-20 e alla REF-20. tendenza probabilmente dovuta alla presenza del compound polimerico. La PMB-50 esibisce, in media, la rigidezza più elevata in assoluto. Tale tendenza si riscontra sia per prove in configurazione IT, che per prove in configurazione 4PB.
IT-CY:
4PB-PR:
Miscela | SAV [MPa] | vssd [%]
ACR SP2-20 | 9302 | 3.64
ACR PMB-20 | 8130 | 3.50
ACR REF-20 | 8474 | 3.78
ACR SP2-50 | 11018 | 3.87
ACR PMB-50 | 12504 | 3.80
Miscela | E*10 Hz [MPa] | vssd [%]
ACR SP2-20 | 9782 | 
ACR PMB-20 | 8405 | 
ACR REF-20 | 9570 | 
ACR SP2-50 | 10429 | 
ACR PMB-50 | 12917 | 

## Slide 29
RESISTENZA A FATICA
Ai sensi della EN 12697-24
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
3 configurazioni di prova:
  4PB-PR in controllo di DEFORMAZIONE;
  IT-CY;
  CIT-CY.
Provini prismatici:
  Inizialmente 2 ripetizioni per 2 differenti livelli tensionali/deformativi a miscela. Si è poi optato per eseguire esclusivamente test in controllo di deformazione, avendo a disposizione 8 provini per miscela.
Provini cilindrici:
  IT-CY: 3 ripetizioni per 2 differenti livelli tensionali;
  CIT-CY: 3 ripetizioni per 3 differenti livelli tensionali.

## Slide 30
RESISTENZA A FATICA: EN 12697-24 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Prova in controllo di tensione, senza periodo di riposo;
Frequenza di applicazione del carico sinusoidale pari a 10 Hz;
Temperatura di test: 20°C;
3 ripetizioni per 3 diversi livelli tensionali;
Sono state determinate le rette di fatica in riferimento ai seguenti criteri di rottura:
  Riduzione del 50% del modulo iniziale;
  Energy Ratio ( basato sull’ energia dissipata);
  Numero di cicli a rottura;
Per ciascun criterio sono stati determinati i parametri di regressione kε ed nε ;
Sono stati stimati i valori di ε6 per ciascun criterio di rottura;
Si è proceduto alla ricerca di eventuali outliers con il metodo del range interquartile.

## Slide 31
RESISTENZA A FATICA: EN 12697-24 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
Il livello tensionale da applicare è stato stimato a partire dai moduli di rigidezza determinati ai sensi della EN 12697-26 Annex C. I 3 livelli tensionali sono stati selezionati in modo che la deformazione iniziale attesa ricadesse all’interno del range 25 με – 100 με, come previsto dalla EN 12697-24 Annex F;

## Slide 32
RESISTENZA A FATICA: SP2-20 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI
 | Nf, 50% | Nf, ER | Nf, ROTTURA
log10 kε [-] | 10.875 | 11.016 | 11.049
kε [-] | 7.50E+10 | 1.04E+11 | 1.12E+11
nε [-] | -3.584 | -3.676 | -3.612
ε6 [μm/m] | 23 | 23 | 25
 | Nf, 50% | Nf, ER | Nf, ROTTURA
log10 kε [-] | 11.096 | 11.089 | 11.242
kε [-] | 1.25E+11 | 1.23E+11 | 1.75E+11
nε [-] | -3.625 | -3.651 | -3.639
ε6 [μm/m] | 25 | 25 | 28
Per escludere l’eventuale influenza del limite imposto al numero di giri per alcuni provini presenti nel primo set, è stato compattato e testato un secondo set di provini. Le prestazioni a fatica sono risultate leggermente migliori ed è stata esclusa la presenza di outliers.

## Slide 33
RESISTENZA A FATICA: SP2-20 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 34
RESISTENZA A FATICA: SP2-20 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 35
RESISTENZA A FATICA: SP2-20 annex f (CIT-Cy)
STUDIO DI MISCELE BITUMINOSE SOSTENIBILI

## Slide 36
RESISTENZA A FATICA: PMB-20 annex f (CIT-Cy)

## Slide 37
RESISTENZA A FATICA: PMB-20 annex f (CIT-Cy)

## Slide 38
RESISTENZA A FATICA: REF-20 annex f (CIT-Cy)

## Slide 39
RESISTENZA A FATICA: REF-20 annex f (CIT-Cy)

## Slide 40
RESISTENZA A FATICA: SP2-50 annex f (CIT-Cy)

## Slide 41
RESISTENZA A FATICA: SP2-50 annex f (CIT-Cy)
Anche selezionando i dati non è possibile escludere del tutto gli outliers.

## Slide 42
RESISTENZA A FATICA: SP2-50 annex f (CIT-Cy)

## Slide 43
RESISTENZA A FATICA: SP2-50 annex f (CIT-Cy)

## Slide 44
RESISTENZA A FATICA: PMB-50 annex f (CIT-Cy)

## Slide 45
RESISTENZA A FATICA: PMB-50 annex f (CIT-Cy)

## Slide 46: CONFRONTO RISULTATI: EN 12697-24 (ANNEX F)
Considerando intercetta corrispondente a 10^6 applicazioni e pendenza della retta di fatica, la miscela SP2-50 sembra garantire nel complesso prestazioni migliori.

## Slide 47: CONFRONTO RISULTATI: miscele con 20% di rap (ANNEX F)
La miscela SP2-20 presenta, in media, prestazioni leggermente migliori per tutti i criteri di rottura considerati.

## Slide 48: CONFRONTO RISULTATI: miscele con 50% di rap (ANNEX F)
La miscela SP2-50 presenta, in media, prestazioni leggermente migliori per tutti i criteri di rottura considerati.

## Slide 49
A partire dai valori di modulo definiti in campo visco-elastico lineare, è possibile stimare il livello deformativo iniziale atteso in termini di deformazione resiliente. La deformazione resiliente attesa dev’essere compresa tra 70 e 400 με durante i primi dieci cicli.
RESISTENZA A FATICA: EN 12697-24 annex E (IT-Cy)
Lo spostamento orizzontale totale ΔH (e di conseguenza la deformazione iniziale ε0) viene calcolato come differenza tra la media dello spostamento totale tra i cicli 98 e 102 e la media dello spostamento permanente tra i cicli 60 e 64.
Test in controllo di tensione con periodo di riposo. La frequenza di applicazione del carico è di 2 Hz (0,1 s di carico e 0,4 s di riposo).

## Slide 50
RESISTENZA A FATICA: EN 12697-24 annex E (IT-Cy)

## Slide 51
CONFRONTO risultati: MISCELE con 20% di rap (annex E)
La miscela SP2-20 presenta i valori di ε6 più elevati, ma la miscela PMB-20 sembra offrire nel complesso prestazioni migliori.

## Slide 52
RESISTENZA A FATICA: EN 12697-24 annex D (4pb-pr)
Operazioni preliminari
Per ciascun provino vengono determinate le dimensioni effettive (ai sensi della EN 12697-29), come media di 4 misurazioni per ciascuna dimensione e la massa in aria;
Dopo l’esecuzione dei test a fatica viene determinata la Bulk Density con metodo Saturated Surface Dry e il relativo contenuto di vuoti «reali»;
Per ciascun provino viene determinato il modulo complesso, ai sensi della EN 12697-26 Annex B. Si effettuano 9 misurazioni per i seguenti valori di frequenza: 0.1 Hz, 0.2 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz e nuovamente 0.1 Hz.

## Slide 53
EN 12697-24 annex D (4pb-pr): RISULTATI PARZIALI
ID | Miscela | S0 | σ0 | ε0 | Nf, 50% | Nf, ER | log10 ε0 | log10 Nf, 50% | log10 Nf, ER | vssd |  |  |  | 
 |  | [MPa] | [kPa] | [μm/m] | [-] | [-] | [μm/m] | [-] | [-] | [%] |  |  |  | 
A1-PR | SP2_20 | 8800 | 1586 | 180.2 | 92612 | 90504 | 2.256 | 4.967 | 4.957 | 3.94 |  |  |  | 
A3-PR | SP2_20 | 9720 | 1754 | 180.5 | 239884 | 206803 | 2.256 | 5.380 | 5.316 | 2.81 |  | SP2-20 | Nf, 50% | Nf, ER
A4-PR | SP2_20 | 9778 | 1566 | 160.2 | 774264 | 866519 | 2.205 | 5.889 | 5.938 |  |  | log10 kε [-] | 19.712 | 19.533
A5-PR | SP2_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kε [-] | 5.15E+19 | 3.41E+19
A7-PR | SP2_20 | 9118 | 2266 | 248.5 | 25216 | 25216 | 2.395 | 4.402 | 4.402 |  |  | nε [-] | -6.409 | -6.338
A8-PR | SP2_20 | 9604 | 1536 | 159.9 | 249907 | 213250 | 2.204 | 5.398 | 5.329 | 3.09 |  | ε6 [μm/m] | 138 | 137
B1-PR | PMB_20 | 9353 | 1674 | 179.0 | 1196129 | 1430723 | 2.253 | 6.078 | 6.156 | 2.51 |  |  |  | 
B2-PR | PMB_20 | 8011 | 1442 | 180.0 | 1196129 | 1165915 | 2.255 | 6.078 | 6.067 | 2.79 |  |  |  | 
B4-PR | PMB_20 | 5983 | 1184 | 197.9 | 2282093 | 2356255 | 2.297 | 6.358 | 6.372 | 2.93 |  | PMB-20 | Nf, 50% | Nf, ER
B5-PR | PMB_20 | 7028 | 1831 | 260.6 | 400150 | 806616 | 2.416 | 5.602 | 5.907 |  |  | log10 kε [-] | 18.726 | 17.248
B6-PR | PMB_20 | 9033 | 2526 | 279.6 | 78223 | 97724 | 2.447 | 4.893 | 4.990 |  |  | kε [-] | 5.32E+18 | 1.77E+17
B7-PR | PMB_20 | 7904 | 2694 | 340.9 | 18198 | 17114 | 2.533 | 4.260 | 4.233 |  |  | nε [-] | -5.534 | -4.859
B8-PR | PMB_20 | 6657 | 2136 | 320.9 | 230262 | 670914 | 2.506 | 5.362 | 5.827 |  |  | ε6 [μm/m] | 199 | 206
E1-PR | REF_20 | 9579 | 1729 | 180.5 | 73565 | 75858 | 2.256 | 4.867 | 4.880 | 3.15 |  |  |  | 
E2-PR | REF_20 | 8081 | 1621 | 200.6 | 348516 | 402203 | 2.302 | 5.542 | 5.604 | 3.54 |  | REF-20 | Nf, 50% | Nf, ER
E3-PR | REF_20 | 7285 | 1086 | 149.1 | 425490 | 423318 | 2.173 | 5.629 | 5.627 |  |  | log10 kε [-] | 12.886 | 11.109
E4-PR | REF_20 | 7969 | 1435 | 180.0 | 473757 | 624534 | 2.255 | 5.676 | 5.796 | 3.25 |  | kε [-] | 7.68E+12 | 1.29E+11
E7-PR | REF_20 | 8449 | 2198 | 260.1 | 66070 | 91202 | 2.415 | 4.820 | 4.960 |  |  | nε [-] | -3.329 | -2.516
E8-PR | REF_20 | 8405 | 2348 | 279.4 | 47680 | 87097 | 2.446 | 4.678 | 4.940 |  |  | ε6 [μm/m] | 117 | 107
C1-PR | SP2_50 | 9654 | 1735 | 179.7 | 1250899 | 1350690 | 2.255 | 6.097 | 6.131 | 3.52 |  |  |  | 
C2-PR | SP2_50 | 8230 | 1474 | 179.1 | 81910 | 62614 | 2.253 | 4.913 | 4.797 | 3.50 |  |  |  | 
C4-PR | SP2_50 | 13253 | 2123 | 160.2 | 1072891 | 1165915 | 2.205 | 6.031 | 6.067 |  |  | SP2-50 | Nf, 50% | Nf, ER
C3-PR | SP2_50 | 10700 | 2142 | 200.2 | 189574 | 181971 | 2.301 | 5.278 | 5.260 | 4.50 |  | log10 kε [-] | 21.464 | 22.392
C6-PR | SP2_50 | 9187 | 1924 | 209.4 | 96977 | 91202 | 2.321 | 4.987 | 4.960 |  |  | kε [-] | 2.91E+21 | 2.46E+22
C7-PR | SP2_50 | 11349 | 2556 | 225.2 | 99236 | 85442 | 2.353 | 4.997 | 4.932 |  |  | nε [-] | -7.053 | -7.470
C8-PR | SP2_50 | 9919 | 1975 | 199.1 | 154486 | 152133 | 2.299 | 5.189 | 5.182 |  |  | ε6 [μm/m] | 156 | 156
D1-PR | PMB_50 | 12727 | 2287 | 179.7 | 32994 | 27505 | 2.254 | 4.518 | 4.439 | 3.25 |  |  |  | 
D2-PR | PMB_50 | 14216 | 2582 | 181.6 | 119613 | 139459 | 2.259 | 5.078 | 5.144 | 3.02 |  | PMB-50 | Nf, 50% | Nf, ER
D3-PR | PMB_50 | 11355 | 2662 | 234.4 | 18550 | 20496 | 2.370 | 4.268 | 4.312 | 3.52 |  | log10 kε [-] | 24.638 | 23.966
D4-PR | PMB_50 | 11071 | 2227 | 201.1 | 84140 | 91202 | 2.303 | 4.925 | 4.960 | 3.71 |  | kε [-] | 4.35E+24 | 9.25E+23
D5-PR | PMB_50 | 13212 | 2651 | 200.7 | 44669 | 45534 | 2.302 | 4.650 | 4.658 |  |  | nε [-] | -8.655 | -8.355
D7-PR | PMB_50 | 14579 | 2190 | 150.2 | 1291550 | 1275134 | 2.177 | 6.111 | 6.106 |  |  | ε6 [μm/m] | 142 | 141

## Slide 54
EN 12697-24 annex D (4pb-pr): RISULTATI PARZIALI
Al netto di eventuali outliers/valori anomali, la miscela PMB-20 sembra garantire prestazioni migliori in assoluto.

## Slide 55
EN 12697-24 annex D (4pb-pr): 20% RAP
Al netto di eventuali outliers/valori anomali, la miscela PMB-20 sembra garantire prestazioni migliori in assoluto.

## Slide 56
EN 12697-24 annex D (4pb-pr): 50% RAP
All’aumentare del contenuto di RAP, la miscela contenente il compound polimerico sembra presentare prestazioni migliori, anche rispetto alla miscela di riferimento.

## Slide 57
Tentativo di test «lungo» in configurazione CIT-CY (Annex F) per miscela SP2-50. Utilizzando i parametri ricavati dai dati a disposizione, è stata stimata la deformazione corrispondente a 7*10^5 cicli e il corrispondente livello tensionale da applicare. Il test ha prodotto risultati anomali.
EN 12697-24 ANNEX F – BASSI LIVELLI TENSIO/DEFORMATIVI
57

## Slide 58
I test in configurazione di trazione indiretta senza periodo di riposo (CIT-CY) sono più semplici e veloci da eseguire rispetto a quelli in configurazione 4PB, risultando più convenienti in termini di utilizzo di risorse economiche e temporali. Si pone tuttavia il problema dell’interpretazione dei risultati ottenuti e del confronto dei parametri sintetici cui usualmente si fa riferimento in letteratura e negli standard (ε6).
In letteratura, numerosi studi citano il problema della valutazione delle prestazioni a fatica di miscele di conglomerato bituminoso: in particolare si fa riferimento alla difficoltà nella comparazione dei risultati ottenuti utilizzando diverse configurazioni di prova.
Nello studio «Fatigue of bituminous mixtures» di Di Benedetto et al, si evidenzia come i risultati ottenuti in configurazione di trazione indiretta siano marcatamente inferiori rispetto a quelli ottenuti mediante altre configurazioni di test. Inoltre non vengono individuate correlazioni tra le diverse prove, nonché tra prove in controllo di tensione e in controllo di deformazione.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: ESEMPI IN LETTERATURA

## Slide 59
Nel paper dal titolo «Experimental investigation on fatigue and fracture behaviour of cold recycling materials», di A. Al-Mohammedawi e K. Mollenhauer, il parametro utilizzato per confrontare le prestazioni a fatica delle miscele è il numero di cicli corrispondente ad una deformazione di 100 με (Nmacro, o.1‰) considerando come criterio di rottura l’Energy Ratio. Viene presa in considerazione anche la pendenza delle rette di fatica.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: ESEMPI IN LETTERATURA

## Slide 60
Nello studio «Indirect tensile fatigue test for alphalt mixes commonly used in France» di J.M. Vieira et al, i risultati di test a fatica relativi a miscele ad elevato modulo di rigidezza, ottenuti mediante prove in configurazione IT-CY con periodo di riposo (failure criterion corrispondente alla effettiva rottura del provino), vengono paragonati a quelli di miscele convenzionali mediante il parametro εi , con i = 2*105 cicli, corrispondente, secondo quanto riportato nello studio, a ε6 ottenuto in configurazione 2PB. Tuttavia la prova di flessione a 2 punti è in controllo di deformazione, mentre quella IT-CY è in controllo di tensione. Inoltre, dai dati a nostra disposizione, al valore di ε6 ottenuto con prove 4PB , corrisponde un numero di cicli esiguo (103).
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: ESEMPI IN LETTERATURA

## Slide 61
Infine, nel paper dal titolo «Categories for stiffness and fatigue based on cyclic indirect tensile tests and their applicability in construction contracts» di K. Mollenhauer e P. Plachkova-Dzhurova, viene evidenziato come il parametro ε6 non descriva in maniera completa il comportamento a fatica. In tal caso, al fine di sviluppare un sistema di categorizzazione delle prestazioni di miscele bituminose, vengono considerati due parametri:
Nmacro, 0.1‰ ;
Nmacro, 0.05‰ .
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: ESEMPI IN LETTERATURA

## Slide 62
ANNEX F:
ANNEX E:
Confrontare il numero di cicli corrispondenti a valori di deformazione prefissati. Ad esempio:
  50 με e 100 με per Annex F;
  100 με per Annex E.
Confrontare i valori di deformazione corrispondenti a un numero di cicli all’interno di un range in cui coesistano sia le rette ricavate in configurazione IT che quelle ricavate in configurazione 4PB (ad esempio Nf=105), in combinazione con le pendenze.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: POSSIBILI ALTERNATIVE

## Slide 63
Analizzando i dati disponibili da precedenti lavori di tesi (relativi a 3 differenti miscele SP1-50, SP2-50 e PMB-50), si può osservare che la differenza relativa tra i parametri (pendenza e intercetta) delle rette di fatica ricavate da test in configurazione CIT-CY e 4PB-STRESS CONTROL, resta pressochè costante per tutte le miscele (attorno al 40%);
Ipotizzando di imputare tali differenze esclusivamente alle differenti modalità di prova, sono stati determinati uno «Shift Factor» e un «Tilt Factor», relativi rispettivamente a intercetta e pendenza. In tal modo sarebbe possibile stimare il valore di ε6 che verrebbe ottenuto con test 4PB-STRESS CONTROL a partire dai dati ottenuti da test in configurazione CIT-CY;
Non si riscontra invece alcuna correlazione tra le rette di fatica ottentute mediante test in configurazione 4PB-STRESS e 4PB-STRAIN.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: POSSIBILI ALTERNATIVE

## Slide 64
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: POSSIBILI ALTERNATIVE

## Slide 65
Tali ipotesi sono state formulate considerando le 3 miscele in oggetto e il solo criterio di rottura relativo alla diminuzione del 50% del modulo iniziale. Per confermare le ipotesi sarebbe necessario indagare ulteriori miscele e differenti criteri di rottura.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI: POSSIBILI ALTERNATIVE

## Slide 66
OUTLIERS INDIVIDUATI CON METODO DEL RANGE INTERQUARTILE
ANNEX F |  | 
Miscela | n° provini | σ0 [kPa]
SP2_20 | - | basso
PMB_20 | 2 | basso
REF_20 | 1 | alto
SP2_50 | 2 | basso
PMB_50 | 1 | basso
ANNEX E |  | 
Miscela | n° provini | σ0 [kPa]
SP2_20 | 1 | basso
PMB_20 | 2 | basso
REF_20 | 1 | basso
SP2_50 | 1 | basso
PMB_50 | 1 | basso
Nel complesso, considerando tutte le miscele ed entrambe le configurazioni di test per provini cilindrici, sono stati individuati 11 outliers. Per la miscela SP2-50 sono già stati compattati ulteriori 3 provini, utilizzando i residui dell’ultima miscelazione disponibile;
In totale sarebbero necessari circa 50 kg di materiale, da recuperare presso Bitux S.p.a.

## Slide 68: GRAZIE
RELATORI:
Prof. Orazio Baglieri
Prof. Davide Dalmazzo
Dott. Ing. Joseph La Macchia
CANDIDATO:
Armando Pellegrino